Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Contro-parete in BIOMATTONE in calce e legno di canapa di spessore 8 cm

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VI 10 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Isolamenti termici |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Mattoni in calce e canapa |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Contro parete attiva risanante, isolante e traspirante, 100% naturale, costituita da blocchi pieni in BIOMATTONE ecocompatibile di calce FL2 e legno di canapa certificata CenC, con alta capacità isolante e bassa energia incorporata |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Fornitura di blocco pieno in canapa e calce denominato MATTONEDICANAPA (densità 330 kg/mc - conducibilità termica 0,07 W/mK - μ 4.5), di dimensioni (h x l x s) 20 x 50 x 8 cm, per la realizzazione di isolamento a cappotto (sia interno che esterno) di murature di tamponamento, a base di calce e legno di canapa certificata CenC con alta capacità isolante e bassa energia incorporata, ed LDN - Legante Dolomitico Naturale® (conforme alla Norma UNI EN 459-1:2010 che classifica il prodotto come DL 85 – 30 S individuandolo come “Calce da Costruzione”) un legante aereo naturale completamente privo di additivi chimici o cementizi, che conferisce al blocco la certezza delle prestazioni dichiarate, la stabilità e la durabilità nel tempo, senza il formarsi di processi di deterioramento tipici di leganti con aggiunta di additivi cementizi e artificiali; Contenente solo materie prime di origine rigorosamente naturale, batteriostatico e fungistatico naturale, immarcescibile, non infiammabile, fonoassorbente, Carbon Foot Print Negative e riciclabile come inerte a fine vita, è specifico per realizzare Murature a bassissima trasmittanza termica risolvendo problematiche di muffe indotte dall’umidità di condensa e garantendo la salubrità dell’ambiente ed un ideale comfort abitativo. Esso andrà posato secondo indicazioni da manuale di posa incollando i blocchi con strato sottile della malta a base di calce e canapulo MALTADICANAPA, provvedendo a risarcire i giunti di allettamento di circa 15 mm di larghezza per una profondità di circa 2-3 cm con la malta a base di calce e canapulo MALTADICANAPA |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (8 cm di spessore) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 27,96 | 0,35 | 9,78 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 25,87 | 0,35 | 9,05 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 23,22 | 0,35 | 8,12 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 26,95 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | MATTONEDICANAPA 8 cm + sfrido 5 % | Kg | 30,80 | 1,05 | 32,34 € |  |
|  |  | MALTADICANAPA | Kg | 0,56 | 15 | 8,40 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 40,74 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 67,69 € | 11,50 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 11,50 € | 0,575 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 79,19 € | 7,91 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 19,98 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 87,67 € |  |