Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche esecuzione anno 2024

Sistema SHOCK ABSORBER risanante isolante e attenuante delle tensioni tra murature e finiture

| Codice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Risanamento prospetti esterni |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Sistema SHOCK ABSORBER risanante, isolante e attenuante delle tensioni tra murature e finiture composto da pannello in fibra pura di basalto, finiture in calce pozzolanica e rivestimento al grassello di calce colorato in massa |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Sistema SHOCK ABSORBER risanante, isolante e attenuante delle tensioni tra murature e finiture, idoneo per prospetti esterni di edifici storici e moderni e ambienti interni, per preservare l'integrità delle pareti, ridurre la formazione di micro-cavillature e mantenere il corretto equilibrio igrometrico, applicabile su qualsiasi supporto murario solido, complanare (tolleranza di ± 2 mm) e precedentemente preparato con bonifica di eventuali parti corticali ammalorate (vedere analisi dedicate), composto da: - 2 mm di adesivo a base di calce aerea e pozzolana ZEOCOLLANTE, formulato da una miscela d'inerti selezionati di CaCO3 puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, polimero modificato per conferire maggiore elasticità ed adesione, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, conferendo così resistenza anche a basso spessore, elevata traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili; - 9 mm di pannello NOBILIUM® THERMALPANEL in fibra naturale di puro basalto incombustibile (reazione al fuoco Euroclasse A1), ad alta densità (180 kg/mc), di grande resistenza meccanica, elevata traspirazione (resistenza alla diffusione del vapore pari a µ= 3), conducibilità termica di 0,032 W/mK, resistenza a carico concentrato pari a 6150 N e alla trazione parallela alle facce pari a 1478 kPa, soddisfacente i requisiti CAM in base alla norma EN 14021:2016, posato con giunti accostati e sfalsati anche sugli spigoli. - 5 mm di rasatura armata omogeneizzante con la malta ZEOTONACHINO FR, formulato da una miscela d'inerti selezionati di CaCO3 puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico oltre un ottimale dosaggio di una dispersione sintetica in polvere, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo e un calibrato contenuto di speciali additivi chimici e resine in polvere, che ne migliorano la lavorabilità, l’adesione e le resistenze meccaniche, eseguita in tre strati con il primo di 2 mm eseguito con spatola inox liscia, un secondo strato con spatola inox dentata (10 mm) con inglobata la rete d’armatura ZEOARMATURA L in fibra di vetro di peso 150 gr/mq e un terzo strato a spatola inox liscia che andrà lavorato con frattazzino di spugna fine. - 2 mm del rivestimento ZEOTONACHINO COLOR F, composto da una miscela di inerti selezionati di CaCO3 puri, ossidi minerali e terre naturali che conferiscono la pigmentazione colorata desiderata, additivi nobilitanti, il tutto legato con grassello di calce prodotto con zolle di Carbonato di Calcio puro al 98%, stagionato almeno 12 mesi nel rispetto della antica tradizione, con elevate caratteristiche di protezione e durabilità, resistente alla penetrazione di acqua meteorica grazie ad un appropriato sistema di inibizione della capillarità molecolare che mantiene inalterata la permeabilità al vapore. |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (spessore totale 18 mm) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 0,3 | 27,96 | 8,38 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 0,3 | 25,87 | 7,76 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 0,3 | 23,22 | 6,96 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 23,10 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | ZEOCOLLANTE | Kg | 1,40 | 6 | 8,40 € |  |
|  |  | NOBILIUM® THERMALPANEL 9 mm | Mq | 69,00 | 1 | 69,00 € |  |
|  |  | ZEOTONACHINO FR | Kg | 1,30 | 9 | 11,70 € |  |
|  |  | ZEOARMATURA L | Mq | 3,50 | 1,1 | 3,85 € |  |
|  |  | ZEOTONACHINO PRONTO F | Kg | 3,50 | 3 | 10,50 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 103,45 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 126,55 € | 21,51 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 21,51 € | 1,07 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 148,06 € | 14,80 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 37,38 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 163,93 € |  |